О   Т    К    Р    Ы   Т   О   Е        А   К    Ц    И    О    Н    Е    Р    Н    О    Е       О   Б   Щ   Е    С   Т  В  О
г.  Я р о с л а  в л ь

 

Парусные ткани с маркой «НИИТТ» соответствуют требованиям технических условий ТУ 17-04-15.281-91, ТУ 8378-022-00302379-2000 и имеют следующие показатели физико-механических свойств:

                                                                                                                 На 2009  год                      

	№ 

п/п
	Поверх-ностная

плот-ность, 

г/ м2
	Разрывная нагрузка 

полоски ткани размером 

50х200 мм, даН, 

не менее 
	Удлинение при разрыве

 полоски ткани размером 

50х200 мм, %, 

не менее
	Раздира-ющая нагрузка, даН, 

не менее
	Отпускная цена за

 1 п.м , руб., включая НДС

	
	
	основа
	уток
	диагон.
	основа
	уток
	диагон.
	основа 
	уток
	

	1
	160
	250
	100
	90
	35
	15
	45
	6
	5
	172,76

	2
	200
	240
	150
	100
	35
	17
	50
	12
	10
	181,80

	3
	280
	240
	350
	160
	35
	15
	50
	14
	20
	203,10

	4
	360
	360
	360
	180
	37
	17
	50
	35
	35
	229,42

	5
	460
	530
	300
	160
	45
	15
	50
	45
	20
	263,63


*  Воздухопроницаемость парусных тканей - не более  0,006 м 3/м2 с

   Ширина ткани - 94±2 см 

   Срок изготовления, количество метров в рулоне, процесс каландрирования, способ доставки  -  по согласованию с Заказчиком. 

*  Процесс каландрирования – к отпускной цене добавляется 15 руб. за 1 п. м  с НДС.

Наши реквизиты:

ОАО «НИИТТ», Россия, г. Ярославль, ул. Бахвалова, д.1

Расчетный счет № 40702810700000001166 в АКБ «ЯРСОЦБАНК» г. Ярославле
   Корр. счет №  30101810300000000773,   БИК 047888773,   ИНН 7605002951
              Телефон/факс (4852)32-71-14, контактный телефон 32-69-24

