136. Физико-механические показатели текстолита и асботекстолита

| Наименование показателя | Текстолит |  |  |  |  |  |  | Асботекстолит |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПТК сорта |  | ПТК-С | ПТ сорта |  | ПТМ-1 | ПТМ-2 | А | Б | Г |
|  | высшего | первого |  | высшего | первого |  |  |  |  |  |
| Внешний вид и цвет | Поверхность ровная, гладкая без посторонних включений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От светло-желтого до темно-коричневого, неоднотонный |  |  |  |  |  |  | От серого до темно-коричневого, неоднотонный |  |  |
| Прогиб, мм/м, не более | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 20 | 20 | 20 |
| Плотность, г/см3 | 1,3 - 1,4 |  | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 |  | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 | 1,5- 1,7 |  |  |
| Разрушающее напряжение при изгибе, МПа, не менее | 152 | 137 | 149 | 142 | 108 | - | 117 | 108 | 88 | 83 |
| Прочность при разрыве, МПа, не менее | 90 | 90 | 98 | 69 | 69 | - | - | 57 | 63 | - |
| Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее: параллельно слоям перпендикулярно слоям | 160 250 | 130 230 | 147 250 | 155 235 | 120 200 | 118 200 | 118 - | - - | - 200 | - - |
| Ударная вязкость, кДж/м2 | 36 | 34 | 36 | 36 | 24 | - | 29 | 29 | 26 | 24 |
| Твердость, МПа, не менее | - | - | - | - | - | 275 | - | 295 | 275 | 186 |
| Сопротивление раскалыванию вдоль нитей основы, кН/м, не менее: на образцах без надреза на образцах с надрезом | 200 19,6 | 200 - | - - | 220 19,0 | - - | 210 - | - - | 333 28,4 | 333 29,4 | 230 - |
| Теплостойкость по Мартенсу, °С, не менее | 140 | 130 | 140 | 140 | 130 | 130 | - | 250 | 250 | 250 |
| Водопоглощение, %, не более | 0,7 | 0,9 | 0,75 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |