


Реактивный клей-расплав ПУР 700.5


Реактивный клей-расплав  на полиуретановой основе для переработки при низких температурах





Область применения


Для монтажного склеивания


Хорошая адгезия к различным материалам, например, стиропору, древесине, древесным материалам, ПВХ, алюминию, жести (в зависимости от материала необходима предварительная обработка).


Благодаря длительному времени открытой выдержки также предназначен для склеивания больших поверхностей.





Преимущества:


После схватывания образуется высокотеплостойкое, водостойкое, морозостойкое и выдерживающее большие нагрузки соединение


Низкая температура переработки


Длительное время открытой выдержки


Удобное нанесение с помощью ракеля, вальцев, методом распыления


Предназначен для нанесения с помощью щелевого сопла





Свойства клея:


Основа:                                                    полиуретан


Плотность:                                               около 1,1 гр/куб.см


Вязкость (на день изготовления)             


Брукфильд HBTD 10 Upm:                 	 при 120 град. С:  6.000-/+2.000 мРа.s


				           		 при 140 град. С:  3.000-/+1.000 мРа.s


Физиологическое действие:                    подлежит маркировке по нормам для рабочих сред 


            ФРГ, содержит дифенилметан-4,4-диизоционат


                       (см. листок безопасности)


 	


Клеи-расплавы имеют свойство выделения паров даже при соблюдении предписанной температуры переработки. При этом часто может возникнуть появление запаха. В случае превышения предусмотренной  температуры  в течение длительного времени может возникнуть опасность образования вредных веществ распада. Поэтому необходимо принять меры по удалению паров, например, с помощью предназначенной для этой цели вытяжной системы.





Переработка     


Для монтажного склеивания КЛЕЙБЕРИТ PUR-SK 700.5 перерабатывается из пистолета для картушей или приборов для расплавления клея определенными дозами или для 20-л емкостей с подводом шлангов и специальных сопел.





Температура нанесения:				120 – 140 град. С


Время открытой выдержки на стружечной плите:    4 мм гусеница/120 град. С – ок. 3 мин.


Время прессования:					10-30 сек.


Время реагирования:				до 7 дней (в зависимости от материала и 


температуры окружающей среды) 








Реактивный клей-расплав ПУР  700.5





При монтажном склеивании нанесение клея осуществляется через сопла, щелевое сопло и путем распыления. Это можно производить с помощью обычных пистолетов для нанесения ПУР-клеев или с использованием системы предварительного расплавления, соединенной со шлангами и головками для нанесения клея.





Очистка


После окончания работ с КЛЕЙБЕРИТ ПУР СК 700.5 из клеенаносящего агрегата удалить остатки клея (слить) и сразу же заполнить емкость EVA-клеем-расплавом-КЛЕЙБЕРИТ Очищающая масса 761.7, расплавить его и пропускать до тех пор, пока не будут удалены остатки ПУ-клея-расплава. Прореагировавший клей-расплав может быть удален только механическим путем. 





Клеенаносящие приборы


Пистолет для картуш (для ручного применения)


Бак с азотным покрытием


Установки для расплавления клея для 20 и 200 литровых бочек


Вальцевая система, приборы для нанесения клея через сопла и щелевое сопло 





Упаковка





КЛЕЙБЕРИТ ПУР-СК 700.5


Картон с 		12 картушами по 300 г нетто


Картон с 		  4 алюминиевыми емкостями по 1,5 кг нетто


Ведро			18 кг нетто


КЛЕЙБЕРИТ Очищающая масса 761.7


Картон с 		12 картушами по 250 г нетто


Картон с 		  4 мешками по 1,5 кг


Жестяное ведро	15 кг нетто





Хранение





КЛЕЙБЕРИТ ПУР-СК 700.5 хранится в закрытой оригинальной упаковке в течение 


3 месяцев. Защищать от воздействия влаги!





Сервис





Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам.


Наши данные основываются на нашем прежнем опыте и не представляют собой гарантии  в свете судебной ответственности в практике Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также бесплатных, и ни к чему не обязывающих советов и консультаций.


