СОСТАВ РЕКОНСТРУКТОРОВ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ    ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ.


[image: image4.png]@ si
@0
@® OH

Mg




A layered configuration of platy Mg6Si4O10(OH)8

Основным сырьем для изготовления РЕКОНСТРУКТОРОВ является  одна из разновидностей силикатов -слоистый силикат – серпентин.  Образуется он под воздействием гидротермальных растворов на ультараосновные оливиновые породы. Формула реакции:

 (Mg,Fe)2[SiO]4 + H2O +CO2 = Mg6[Si4O10](OH)8 +(Mg,Fe)[CO]3

       оливин                                                                       серпентин                                       брейнерит
В  их основе  лежит кремнекислородный радикал [SiO4]4-     в форме тетраэдра. Важной особенностью силикатов , в том числе и оливинов и серпентинов является их способность к взаимному сочетанию двух или нескольких кремнекислород-ных тетраэдров через общий атом кислорода и катионов  (Ка, Na,Са,Mg,Fe, Mn,Al) в форме октаэдров. Связь составляющих тетраэдры и октаэдры элементов можно описать  и так:

 Si – O – Si           Si – O –( ),  

Si – O – OH – Mg            SiO – O – OH – ( )


[image: image2]
Скобки указывают на не заполненность октаэдров ионами металлов.

   В природе - оливин – островной силикат, который насыщаясь водой становится слоистым, т.е. -  серпентином.  Претерпевая структурные изменения.  Но, в природе, при определенных условиях, и серпентин может стать исходной породой, т.е. оливином в латеральном направлении через серию промежуточных разностей. Эта первая особенность серпентина, которая важна для строительства новой поверхности трения.

Вторая важная особенность этих минералов  -  это то, в сущности они являются изоморфными смесями.  Где, при определенных условиях, атомы Mg замещаются атомами Fe и наоборот. В природе серпентин можно назвать магнезиальной породой. Содержание  Mg  около 38%.   Железа практически нет.  Следовательно, при правильной подготовке минералов и учете условий, возникающих на  металлических поверхностях трения деталей машин можно  наблюдать процесс изоморфного замещения железом магния, то есть обратного природному.  А необходимое для этого железо – это железо поверхностного слоя трущейся детали и специаль- ной железосодержащей добавки в составе реконструктора. Кроме того, атомы железа  дополни- тельно занимают октаэдрические пустоты и появляются новые связи:

Si –O- OH – ( )+Fe             Si – O – Fe,  Si – O – OH – Fe

   При температурах возникающих на поверхностях трения, особенно при постоянных микроконтактах микрорельефа происходит дегидратация серпентина с переходом его в исходную породу, но с преимуществом катионов железа , то есть мы получаем  на поверхностях трения плотнейшую гексагональную упаковку фаялита. Крайней разновидности оливина.
[image: image1][image: image3.png]


