[image: image1.jpg]


КОМПЛЕКТ ПОПЛАВКОВ
для легких самолетов.

[image: image5.jpg]



Водоизмещение 

2х600 л.


Длина 

4,58 м. 
Масса поплавка 

23-24 кг.


Ширина 
1,8…2,5 м.

Масса комплекта 

49-51 кг.

Комплект состоит из двух поплавков классической композитной конструкции и соединительных балок. Предназначен для легких самолетов с максимальной взлетной массой до 650 кг. Для обеспечения непотопляемости каждый поплавок разбит на четыре герметичных отсека.

Технология и материалы, применяемые для изготовления оснастки и самих поплавков позволяют обеспечить внешний вид, высокие показатели прочности, жесткости и термостабильности изделий.

[image: image2.jpg]



Цена комплекта договорная: в зависимости от комплектации и требований заказчика может колебаться  в пределах $1800…2500.
Возможна доработка для использования с ЛА другой массы. Предусмотрена возможность установки крепления весел, багра, дополнительных ручек и т.д.

[image: image3.jpg]



Адрес:                    г. Харьков, Украина
Контактное лицо: Александр Максим.
Телефоны:             в Украине  +380501629706

                                            в России    +79267640934              

 E-mail:                    kam.1960@mail.ru  kamm1983@gmail.com
   [image: image4.jpg]



Основной тип конструктивных элементов – трехслойный стеклопластик.
Основные применяемые материалы:  конструкционная стеклоткань (Т-10(80)), влагостойкая 

фанера, пенопласт (Rohacell, Herex или подобный по характеристикам), эпоксидная смола 
(Epoxy-619 c отвердителем Telalit-410(600)), углеткань С-200(600) (применяется для усилений по желанию заказчика и в зависимости от условий эксплуатации).

Основные техпроцессы изготовления стеклопластика: холодная пропитка, ручная укладка в матрицу, ваккуумирование с подогревом и последующей термостабилизацией






