Конец формы

Каталог генераторных модулей


Для обозначения термогенераторных модулей используется универсальное сокращение вида:

ТGM-N-C-h, где:

ТGM – сокращенное обозначение изделия – термоэлектрический генераторный модуль;

N – количество термоэлектрических пар в модуле;

С – длина ребра основания  термоэлектрического  элемента (в миллиметрах);

h – высота термоэлектрического элемента (в миллиметрах)

 

[image: image1.jpg]



Например, в модуле TGM-127-1.0-2.5: 127 термоэлектрических пар (254 термоэлектрических элементов), каждый элемент имеет поперечное сечение 1,0х1,0 мм и высоту 2,5 мм.

Рекомендации по применению:
1. Термогенераторные модули (ТГМ) необходимо устанавливать на ровной поверхности. 
Особенно важно это требование для холодной стороны ТГМ. Чистота обработки поверхности, 
на которой установлены ТГМ, должна быть лучше 20 мкм.
2. Сила прижима модулей должна составлять не менее 12-15 кгс/см2.
3. Температура горячего спая ТГМ не должна превышать 200 °C

Внимание! Во время эксплуатации ТГМ при уменьшении электрической нагрузки ТГМ возможно повышение температуры горячего спая модуля на величину до 5% от разницы температур между горячей и холодной сторонами модуля.

 

	Тип
	Размер, мм
	Тхол. стороны = 50°С; Тгор. стороны = 150°С

	
	А
	В
	Н
	Rac
	Rac at22°С
	Rt
	U
	I
	P
	КПД

	
	
	
	
	Ом
	Ом
	К/Вт
	В
	А
	Вт
	%

	TGM-127-1,0-0,8
	30
	30
	3,1
	1,77
	1,29
	1,72
	1,63
	0,92
	1,5
	2,6

	TGM-127-1,0-1,3
	30
	30
	3,6
	2,9
	2,1
	2,8
	1,85
	0,65
	1,2
	3,0

	TGM-127-1,0-2,5
	30
	30
	4,3
	5,5
	4,0
	5,2
	2,1
	0,38
	0,78
	3,3

	TGM-127-1,4-0,8
	40
	40
	3,1
	0,91
	0,66
	0,88
	1,58
	1,74
	2,8
	2,6

	TGM-127-1,4-1,2
	40
	40
	3,5
	1,35
	0,99
	1,31
	1,78
	1,31
	2,3
	2,9

	TGM-127-1,4-1,5
	40
	40
	3,9
	1,8
	1,31
	1,74
	1,9
	1,05
	2,0
	3,0

	TGM-127-1,4-2,0
	40
	40
	4,3
	2,2
	1,64
	2,2
	2,0
	0,88
	1,74
	3,2

	TGM-127-1,4-2,5
	40
	40
	4,8
	2,8
	2,0
	2,7
	2,0
	0,73
	1,49
	3,3

	TGM-199-1,4-0,8
	40
	40
	3,2
	1,41
	1,03
	0,58
	2,1
	1,48
	3,1
	2,2

	TGM-199-1,4-1,15
	40
	40
	3,6
	2,0
	1,48
	0,82
	2,4
	1,19
	2,9
	2,5

	TGM-199-1,4-1,2
	40
	40
	3,7
	2,1
	1,54
	0,86
	2,4
	1,16
	2,8
	2,6

	TGM-199-1,4-1,5
	40
	40
	3,9
	2,8
	2,0
	1,14
	2,7
	0,95
	2,6
	2,8

	 TGM-199-1,4-2,0
	40
	40
	4,4
	3,5
	2,6
	1,42
	2,8
	0,81
	2,3
	3,0

	 TGM-199-1,4-2,5 
	40
	40
	4,9
	4,4
	3,2
	1,76
	3,0
	0,68
	2,0
	3,1

	 TGM-199-1,4-3,5
	40
	40
	6,0
	6,1
	4,5
	2,5
	3,2
	0,52
	1,63
	3,3

	TGM-287-1,0-1,3
	40
	40
	3,6
	6,5
	4,7
	1,24
	4,0
	0,61
	2,4
	2,9

	TGM-287-1,0-1,5
	40
	40
	3,8
	7,4
	5,4
	1,43
	4,1
	0,55
	2,3
	3,0

	TGM-287-1,0-2,5
	40
	40
	4,8
	12,4
	9,0
	2,3
	4,5
	0,37
	1,66
	3,2

	Тхол. стороны= 100°С; Тгор. стороны = 200°С (максимальная рабочая температура)

	TGM-127-1,0-0,8
	30
	30
	3,1
	2,1
	1,29
	1,66
	1,63
	0,77
	1,26
	2,2

	TGM-127-1,0-1,3
	30
	30
	3,6
	3,4
	2,1
	2,7
	1,87
	0,54
	1,02
	2,5

	TGM-127-1,0-2,5
	30
	30
	4,3
	6,6
	4,0
	5,0
	2,1
	0,32
	0,67
	2,8

	TGM-127-1,4-0,8
	40
	40
	3,1
	1,09
	0,66
	0,85
	1,58
	1,45
	2,3
	2,2

	TGM-127-1,4-1,2
	40
	40
	3,5
	1,63
	0,99
	1,27
	1,79
	1,10
	1,97
	2,4

	TGM-127-1,4-1,5
	40
	40
	3,9
	2,2
	1,31
	1,67
	1,92
	0,89
	1,7
	2,6

	TGM-127-1,4-2,0
	40
	40
	4,3
	2,7
	1,64
	2,1
	2,0
	0,74
	1,49
	2,7

	TGM-127-1,4-2,5
	40
	40
	4,8
	3,4
	2,0
	2,6
	2,1
	0,62
	1,29
	2,8

	TGM-199-1,4-0,8
	40
	40
	3,2
	1,7
	1,03
	0,56
	2,1
	1,22
	2,5
	1,8

	TGM-199-1,4-1,15
	40
	40
	3,6
	2,4
	1,48
	0,80
	2,4
	0,99
	2,4
	2,1

	TGM-199-1,4-1,2
	40
	40
	3,7
	2,5
	1,54
	0,83
	2,4
	0,97
	2,4
	2,2

	TGM-199-1,4-1,5
	40
	40
	3,9
	3,4
	2,0
	1,1
	2,7
	0,80
	2,1
	2,4

	 TGM-199-1,4-2,0
	40
	40
	4,4
	4,2
	2,6
	1,37
	2,9
	0,68
	1,94
	2,5

	 TGM-199-1,4-2,5 
	40
	40
	4,9
	5,3
	3,2
	1,7
	3,0
	0,57
	1,73
	2,6

	 TGM-199-1,4-3,5
	40
	40
	6,0
	7,4
	4,5
	2,4
	3,2
	0,44
	1,4
	2,8

	TGM-287-1,0-1,3
	40
	40
	3,6
	7,7
	4,7
	1,2
	4,0
	0,51
	2,0
	2,4

	TGM-287-1,0-1,5
	40
	40
	3,8
	8,9
	5,4
	1,38
	4,1
	0,46
	1,91
	2,5

	TGM-287-1,0-2,5
	40
	40
	4,8
	14,9
	9,0
	2,3
	4,6
	0,31
	1,42
	2,7

	Тхол. стороны= 50°С; Тгор. стороны= 280°С (максимальная рабочая температура)

	TGM-31-2,8-3,5
	40
	40
	6,5
	0,26
	0,13
	0,26
	1,0
	3,86
	3,9
	5,3


  * Rac - электрическое сопротивление в условиях эксплуатации; Rac at 22°С - электрическое сопротивление при t=22°C на обеих сторонах; Rt - тепловое сопротивление.

** - термоэлектрические генераторные модули в данном исполнении не соответствуют требованиям директивы RoHS.
  

