ГРУППЫ ЩЕТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ MERSEN (Франция)
	Способ изготовления
	Характерные особенности
	Основные области применения
	Предельные значения для применения

	А 
	УГОЛЬНОГРАФИТНЫЕ ЩЕТКИ

	Изготавливаются из смесей, состоящих из порошков: аморфного углерода,  натурального и искусственного графита, измельченного, просеянного и агломерированного со связующим веществом.
	Хорошая коммутирующая способность, хорошее полирующее действие и среднее значение падения напряжения на контактах. Устойчивость к высоким температурным и переменным нагрузкам.
	Старые низкооборотные машины с добавочными полюсами или без них, обычно работающие при низком напряжении. Современные машины, работающие с постоянными магнитами; серводвигатели; универсальные двигатели.
	Плотность тока в щетках от 8 до 16 А/см² (максимум) в рабочем режиме, в зависимости от параметров.
Допустимая окружная скорость – до 25 м/сек.

	EG  
	ЭЛЕКТРОГРАФИТИРОВАННЫЕ ЩЕТКИ

	Изготавливаются из угольного порошка и кокса, а затем подвергаются термообработке при очень высокой температуре (выше 2500ºС) для того, чтобы преобразовать исходный аморфный углерод в искусственный графит.
	Обладают средним значением падения напряжения на контактах и низким или средним коэффициентом трения; характеризуются малыми потерями и хорошо приспособлены для применения на высоких скоростях.
	Для всех современных машин промышленного назначения, стационарных или тяговых. Высокоскоростных, работающих при низком, среднем и высоком напряжении и при постоянных или переменных нагрузках.
	Плотность тока в щетках:
от 8 до 12 А/см² (максимум) в номинальном рабочем режиме;
от 20 до 25 А/см² (максимум) при кратковременных перегрузках по току.

Допустимая окружная скорость: до 50 м/с.

	LFC  
	МЯГКОГРАФИТНЫЕ ЩЕТКИ

	Основным компонентом является очищенный натуральный графит или предварительно измельченный искусственный графит, который затем смешивается с другими составляющими в четко определенных количествах, подвергается агломерации с соответствующими связующими веществами и отжигается для спекания связующего вещества. 
	Мягкие, эластичные щетки, обладающие очень высокой ударопрочностью и стойкостью к механическим вибрациям. Обычно они обладают  хорошей полирующей способностью.
	Контактные кольца из стали или нержавеющей стали для высокоскоростных асинхронных или синхронных электрических машин.
	Плотность тока в щетках:

от 10 до 13 А/см² (максимум) в номинальном рабочем режиме;

Допустимая окружная скорость: от 75 до 90 м/с (даже до 100 м/с).

	CG-MC 
	МЕТАЛЛОГРАФИТНЫЕ ЩЕТКИ (CG-MC-CA)

	Изготавливаются посредством смешивания  в соответствующих пропорциях очищенного натурального графита и порошковой меди с добавлением порошков других металлов. Затем смешанные порошки спрессовываются и подвергаются отжигу в определенной атмосфере и при температуре, подобранной для придания необходимой степени твердости и когезионной прочности. К  этой же группе металлографитных щеток относятся и щетки (EG и А), которые подвергаются пропитке под давлением чистой расплавленной медью или смесью расплавленной меди, серебра или солей металлов.
	Плотные или очень плотные щетки с низким коэффициен-том трения и крайне незначительным падением напряжения на контактах, что обеспечивает очень малые электрические потери.
	Электрические машины постоянного тока, работающие с малой скоростью и при низком или очень низком напряжении. Бронзовые контактные кольца низко-скоростных асинхронных двигателей, работающих с большой нагрузкой, с устройством для подъема щеток или без него. Контактные кольца низко-скоростных или средне-скоростных синхронных двигателей.
	Плотность тока в щетках: от 12 до 30 А/см² (максимум) в номинальном рабочем режиме; около 100 А/см² (максимум) при кратковременных перегрузках по току. Допустимая окружная скорость: до 35 м/с.

	BG 
	БАКЕЛИТОГРАФИТНЫЕ ЩЕТКИ

	Натуральный или искусственный графит измельчается и подвергается агломерации с отвердевающей при нагревании бакелитовой смолой. Смесь прессуется и подвергается полимеризации при соответствующей температуре.
	Высокое механическое и электрическое сопротивле-ние, хорошая коммутирую-щая способность, хорошее полирующее свойство, высокое падение напряжения на контактах и. следовательно, высокие электрические потери.
	Коллекторные электродвигатели переменного тока с параллельным возбуждением Шраге или Шора. Некоторые электродвигатели постоянного тока, тяговые и стационарные, работающие со средней скоростью и нагрузкой.
	Максимально допустимая плотность тока в щетках: от 6 до 10 А/см (максимум) в номиналь-ном  рабочем режиме (они лучше работают при пониженной плотности тока). Допустимая окружная скорость: до 40 м/с.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРОК МАТЕРИАЛОВ

	ГРУППЫ ЩЕТОЧНЫХ

МАТЕРИАЛОВ
	МАРКА
	Плотность
	Удельное сопротивление
	Твердость  по Шору
	Предел прочности на изгиб
	Падение напряжения  на контактах
	Трение
	Макс. плотность тока
	Верхний предел окружной среды
	Содержание металла

	
	
	г/см³
	μОм.см
	
	МПа
	∆U,вольт
	
	А/см²
	м/сек
	%

	Угольно-графитные
	А 121
	1,75
	2 200
	30
	25
	М
	В
	12 до 20
	≤ 15
	

	
	А 122
	1,67
	45 000
	27
	20
	Е
	В
	10 до 12
	≤ 15
	

	
	А 176
	1,60
	52 500
	40
	20
	Е
	В
	8 до 10
	30
	

	
	А 210
	1,57
	25 000
	30
	16
	М
	В
	8 до 10
	≤ 25
	

	
	А 252
	1,57
	45 000
	27
	16
	Е
	В
	10 до 12
	≤ 25
	

	Мягко-графитные
	LFC 501
	1,46
	1 900
	
	8
	М
	М
	6 до 10
	75
	

	
	LFC 554
	1,26
	2 000
	
	10
	М
	М
	11 до 13
	90
	

	  Электро-графитиро-ванные
	EG 34D
	1,60
	1 100
	35
	25
	М
	М
	12
	50
	

	
	EG 389P
	1,49
	1 600
	29
	19
	М
	М
	12
	50
	

	
	EG 396
	1,52
	1 600
	27
	19
	М
	М
	12
	50
	

	
	EG 362
	1,62
	2 500
	35
	21
	М
	М
	12
	50
	

	
	EG 40P
	1,62
	3 200
	57
	27
	М
	М
	12
	50
	

	
	EG 313
	1,70
	4 700
	54
	21
	М
	В
	12
	50
	

	
	EG 367
	1,53
	4 100
	48
	21
	М
	М
	12
	50
	

	
	EG 332
	1,52
	4 200
	48
	21
	М
	М
	12
	50
	

	
	EG 387 
	1,63
	3 300
	60
	39
	М
	М
	12
	50
	

	
	EG 300 
	1,57
	4 200
	58
	24
	М
	В/М
	12
	50
	

	
	EG 98
	1,60
	3 400
	60
	33
	М
	М
	12
	50
	

	
	EG 369
	1,57
	5 100
	55
	25
	М
	М
	12
	50
	

	
	EG 319P
	1,46
	7 200
	52
	26
	Е
	М
	12
	50
	

	
	EG 321
	1,46
	6 600
	54
	26
	Е
	М
	12
	50
	

	
	EG 365
	1,62
	5 300
	48
	15
	М
	М
	12
	50
	

	Электро-графитиро-ванные с пропиткой
	EG 7099
	1,72
	1 150
	40
	34
	М
	М
	12
	45
	

	
	EG 9599
	1,61
	1 600
	33
	28
	М
	М
	12
	45
	

	
	EG 9117
	1,69
	3 300
	77
	32
	М
	М
	12
	50
	

	
	EG 8019
	1,77
	4 700
	77
	31
	М
	М
	12
	45
	

	
	EG 8067
	1,67
	3 900
	77
	36
	М
	М
	12
	45
	

	
	EG 8220
	1,82
	5 000
	90
	48
	М
	М
	12
	50
	

	
	EG 7097
	1,68
	4 000
	80
	35
	М
	М
	12
	50
	

	
	EG 341
	1,57
	7 025
	74
	34
	Е
	М
	12
	50
	

	
	EG 364
	1,58
	6 500
	73
	35
	Е
	М
	12
	50
	

	
	EG 6489
	1,57
	6 900
	75
	35
	Е
	М
	12
	50
	

	Бакелито-графитные
	BG 412
	1,82
	14 000
	
	36
	Е
	М
	8 до 10
	35
	

	
	BG  469
	1,80
	10 000
	
	34
	Е
	М
	6 до 8
	35
	

	
	BG 400 
	1,50
	25 000
	
	25
	Е
	М
	8 до 10
	40
	

	Металло-графитные

1 – 

Агломериро-ванные
	C 6958
	2,50
	350
	
	30
	ТВ
	М
	10 до 25
	≤ 32
	25

	
	CG 33
	2,30
	500
	
	27
	ТВ/В
	В
	10 до 12
	40
	30

	
	C 8386
	2,80
	100
	
	29
	ТВ
	В/М
	20 до 30
	≤ 30
	46

	
	CG 651
	2,95
	130
	
	30
	ТВ
	В
	12 до 14
	35
	49

	
	CG 665
	4,05
	30
	
	50
	ТВ
	В
	15 до 20
	30
	65

	
	CG 75
	4,65
	12
	
	
	ТТВ
	В
	16
	25
	77

	
	OMC
	6,00
	7
	
	77
	ТТВ
	В
	25 до 30
	20
	90

	
	MC 79P
	5,20
	7
	
	98
	ТТВ
	В/М
	25 до 30
	20
	83

	
	MC 12
	6,00
	32
	
	173
	ТТВ
	В/М
	25 до 30
	20
	91

	
	MC 689
	5,95
	23
	
	138
	ТТВ
	В/М
	25 до 30
	20
	89

	2 –

Метало-графитные

с пропиткой
	M 609 (4)
	2,00
	450
	35
	38
	ТВ/ТТВ
	ТТВ
	12 до 15
	35
	45

	
	M 673 (4)
	1,72
	1 100
	35
	26
	ТТВ
	Е
	10 до 12
	40
	5,5 

	
	M 9426
	1,62
	1 775
	24
	16
	ТТВ
	М
	12 до 15
	45
	9

	
	M 621
	3,00
	500
	34
	39
	ТТВ
	М
	40
	40
	44

	
	M 9020
	1,75
	2 700
	68
	37
	В
	
	12 до 15
	45
	5

	
	M 8295
	1,80
	1 775
	54
	34
	ТТВ
	М
	12 до 15
	45
	9


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР компании MERSEN (Франция) в Беларуси –

Специализированное электроремонтное закрытое акционерное общество «Вольна»

тел. (017)505 75 87, 505 75 88
e-mail:info@volna.by           www.volna.by
