[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]







�








Фотография  изношенного распредвала №2. 


В левой части рабочей поверхности трения хорошо видна граница износа. 





Сильно увеличено. 


Поверхность трения изношенного рапредвала №2.


В правой части хорошо виден прогрессирующий износ. В зоне контакта, металл  оплавлен от высоких микро-температур 1200°C - 1400°C ,  и разрушен от трения.


 





Общая фотография изношенного распредвала №3,


и восстановленного по технологии RVS .


На поверхности визуально видима возникшая металлокерамика RVS. Граница между рабочей и нерабочей поверхностью наблюдаема, но не ощутимая в прикосновении.


 





Сильно увеличено. 


Хорошо видимая гладкая поверхность образованной RVS металлокерамики. По всей длине контактных поверхностей идеальное состояние. Все следы от трения и износа заглажены металлокерамикой. Поверхность напоминает полированное стекло.






































