ПЕРЕЧЕНЬ

материалов, из которых изготовлены составные части ЕЭВС

ИМЯРЕК, ЕЭВС.НОМЕР, RA-НОМЕР G

Основным конструкционным материалом, применяемым при изготовлении самолета являются стеклопластиковые конструкции изготовленные методом вакуумного контактного формования.

	  №  п/п
	Наименование материала
	Применение 
	Антикоррозионная обработка

	1
	Смола эпоксидная MGS LR 285 
(Momentive Specialty Chemicals B.V.)
	Пропитка конструкционных материалов
	

	2
	Отвердитель MGS LН 285, 286, 287
(Momentive Specialty Chemicals B.V.)
	
	

	3
	Стеклоткань Т10-14  ГОСТ 19170-2001
	Панели, детали силового каркаса конструкции.
	

	4
	Стеклоткань СЭ-01 ГОСТ 19907-83
	Панели, детали силового каркаса конструкции.
	

	5
	Стеклоткань Т 25  ГОСТ 19170-2001             
	Панели, детали силового каркаса конструкции.
	

	6
	Углелента KDU 1009
 (SIGRATEX  Woven fabrics)
	Пояса лонжерона
	

	7
	Бензостойкий конструкционный пенопласт AIREX C7055  5 мм (Airex AG)
	Панели, детали силового каркаса конструкции.
	

	8
	Бензостойкий конструкционный пенопласт AIREX C7055 10 мм (Airex AG)
	Панели, детали силового каркаса конструкции.
	

	9
	Фанера 5 мм авиац.  ГОСТ 102-75
	Закладные элементы конструкции
	

	10
	Фанера 10 мм авиац. ГОСТ 102-75
	Закладные элементы конструкции
	

	11
	Полиэтилентерефталат-гликоль (PET-G) марки «Veralite 200»
	Ветровое стекло
	

	12
	Экструдированный поликарбонат 
	Остекление кабины
	

	13
	Канат 3,2-гл-8-Ж-Н1960(200) ГОСТ 2172-80
	Система управления
	

	14
	Канат К 9,5 ГОСТ 2172-80
	Система спасения
	

	15
	Дюралюминий Д16Т ГОСТ 21488-97
	Качалки, кронштейны, узлы навески крыла
	Анодное оксидирование

	16
	Сталь конструкционная 30ХГСА ТУ 14-1-950-86
	Детали шасси
	 Цинкование 

	17
	Сталь коррозионностойкая 12Х18Н9Т ГОСТ 2590-2006
	Детали химсистемы
	


Заполнил:








« 18 » февраля 2016г.
