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	марка                                                   материала
	огнезащитная                    эффективность
(№ сертификата)
	расход на кв. м   
(толщина ЛКП)
	срок огнезащиты
	фасовка,  кг
	цена руб/кг (с тарой и НДС)      

	для металлоконструкций

	огнезащитная эмаль                                  "САЭ-5БМ"           атмосферостойкая
ТУ 2312-008-27696171-2003
	45 минут   
 60 минут                                      90 минут  
№C-RU.ПБ34.B.01186                                
	1,7 кг (1,0 мм)                 2,4 кг (1,35 мм)                       2,7 (1,7 мм)
	
10-15 лет
	60/50
	Белая 221

Серая 
Св. Серая226

	огнезащитная эмаль                         "СОЭ-7КМ"                                    водно-дисперсионная
ТУ 2316-009-27696171-2003
	45 минут                                            60 минут                                      90 минут
№С-RU ПБ34.В.01175                                      
	1,8 кг (1,05 мм)             2,3 кг (1,4 мм)                     3,0 (1,7 мм)
	
10-15 лет
	60
	Белая 216
Серая 221

	огнезащитный состав                                  "АПМ-2"                   атмосферостойкий
ТУ 2312-017-27696171-2005
	2 группа 120 мин
№ С-RU.ПБ34.В.01222                         
	3,2 кг                          (2,0 мм)

	10-15 лет
	60
	231

	огнезащитная грунтовка                                 "СОЭ-07"
     ТУ В 13-0273601-2-94                антикоррозионная
	для грунтования оцинкованных и др металлических поверхностей
	
0.12-0,2 кг
(от 0,25мм)
	
10-15 лет
	45
	166
171- цветная     

	огнезащитная
грунт-эмаль «СОЭ-07П»
ТУ 2312-018-27696171-2007
атмосферостойкая
	Финишный слой по огнезащитной эмали
№ С-RU.ПБ34.В.01239
	0,2 кг
(0,17мм)

	10-15 лет
	45
	226

	огнезащитная эмаль              "САЭ-5БМ"                                для воздуховодов
ТУ 2312-008-27696171-2003
	60 минут
(EI 60)
№C-RU.ПБ34.B.01176                                
	2,1 кг (1,35 мм)
	10-15 лет
	60
	228

	огнезащитная эмаль                          "СОЭ-7К"                                        для кабеля
водно-дисперсионная
ТУ 2316-007-27696171-2003

	   по ГОСТ Р 53311-09
№ С-RU.ПБ34.В.01223
	1,35 кг
(0,8 мм)
	
10-15 лет
	60
	206

	огнезащитная эмаль                          "САЭ-7К"                                        для кабеля, атмосферостойкая
ТУ 2312-015-27696171-2003
	
По ГОСТ Р 53311-09
№ С-RU.ПБ34.В.01224
	1,30 кг
(0,8 мм)
	 10-15 лет
	60
	209

	для деревянных конструкций

	антипирен-антисептик                                      "ФОХ"                                                 (водный р-р)
ТУ 02499-001-27696171-03
	I группа
огнезащитной 
эффективности
№ С-RU.ПБ34.В.01182
	огнебиозащита 300г. антисептирование      
100 г.
	7-15 лет

	55
	91

	антипирен-антисептик                                      "ФОХ"                                                 (водный р-р, окрашенный)
ТУ 02499-001-27696171-03
	I группа
огнезащитной 
эффективности
 № С-RU.ПБ34.В.01182
	Огнебиозащита 300г. антисептирование  100 г.
	7-15 лет
	55
	101

	антипирен-антисептик                                      "ФОХ"                                                 (концентрированный)
ТУ 02499-001-27696171-03
	I группа
огнезащитной 
эффективности
№ С-RU.ПБ34.В.01182
	огнебиозащита   300г. антисептирование 100 г. 
	7-15 лет
	55
	196

	
огнезащитная эмаль            "САЭ-5БД"                         атмосферостойкая
ТУ-2312-002-27696171-03
	I группа
огнезащитной 
эффективности
№ C-RU.ПБ34.В.0185
	250 г.
	
10-15 лет
	60
	191

	огнезащитная эмаль                "СОЭ-7КД"                                водно-дисперсионная
ТУ 2316-004-27696171-03
	I группа
огнезащитной 
эффективности
№ С-RU.ПБ34.В.01184
	250 г.
	
 Более 
15 лет
	60
	186

	огнезащитный лак                          "СА-5Б"                             матовый, п/матовый, атмосферостойкий
ТУ 2312-002-27696171-03
	I группа
огнезащитной 
эффективности
№ C-RU. ПБ34.В.01183
	не менее              350г.
	
10-15 лет
	45
	181

	огнезащитный состав для тканей "ФОХ-Т"
	по ГОСТ Р 50810-95
(искл.п. 5.3.)
трудновоспламеняемые
	100-350 г.
(в зависимости от плотности ткани)

	
До химчистки
или стирки
	50
	83 не фильтр    фильт 86

	термостойкая                       эмаль ТС-200
	для длительной эксплуатации в условиях высоких температур ТС- 200°С  ТС- 500°С; ТС- 900°С
	230г.
	10-15лет
	50
	[bookmark: _GoBack]140

	термостойкая                       эмаль ТС-500
	
	230 г.
	
10-15 лет
	50
	171

	термостойкая                       эмаль ТС-900
	
	230 г.
	
 10-15 лет
	50
	221

	Антикоррозионные эмали

	 Эмаль
«ОС-1А»
	Для защиты стальных конструкций, эксплуатирующихся в условиях с повышенной влажностью, стойкая к  растворам химреагентов,
нефтепродуктам
	300 г
	15 лет

	50
	201

	 Эмаль
«ЭП-10А»
	Для защиты стальных конструкций, эксплуатирующихся в условиях с повышенной влажностью, стойкая к  растворам химреагентов, к нефтепродуктам
	300 г
	15 лет

	50
	226

	Эмаль
«ЭП-1155»
	Для защиты стальных конструкций от воздействия водной среды, солей и для контакта с грунтом
	300 г
	
15 лет

	50
	221

	Преобразователь ржавчины "ПУР"
	Специальное средство, удаляющее продукты коррозии; предохраняющее поверхность металла от коррозии.
	300г
	10 лет 

	

50
	86

	Краска
цинкнаполненная
«АЦМ-5»
	Для протекторной защиты от коррозии стальных конструкций в разных макроклиматических районах, в пресной и морской воде, устойчива к растворам химреагентов
	350 г
	
15 лет

	60
	226

	Защитно-декоративная, краска
«АПС-1» 
	Для защиты от коррозии (барьерный эффект), устойчива к воде, растворам химреагентов
	200 г
	
15 лет

	50
	219
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	марка материала
	назначение и область применения
	фасовка       расход
	цена: руб./кг.
	
	
	
	
	
	
	

	Антисептики для временной защиты лесоматериалов на период транспортировки
	
	
	
	
	
	
	

	"ФОХ-П" концентрированный водный раствор     
	ФОХ-П Защита свежераспиленной древесины от заболонной, грибной окраски и плесени на период атмосферной сушки, транспортировки и складирования под навесом;ФОХ-П-слабо изменяет (оттеняет) цвет древесины. ЭОК-М -не изменяет цвет древесины;Сохраняемость биозащитных свойств не менее 10 недель.
	55 кг, п/э бочка  (разбавление 1:2;2,5;3) 100 г/кв.м 
	171
	
	
	
	
	
	
	

	              "ЭОК-М"                (сухой препарат)
	
	 30 кг, мешок           рабочий р-р= 30 кг препарата + 470 кг воды;                                                    100 г/кв.м    
	96
	
	
	
	
	
	
	

	                                    Антисептики для различных условий эксплуатации строительных конструкций                                   Огнебиозащитные препараты (антисептики-антипирены) комплексной защиты
	
	
	
	
	
	
	

	"ФОХ" (антисептик- антипирен) многокомпонентный не солевой водный раствор
	                                                                                                          Высокоэффективное биозащитное средство по отношению к деревоокрашивающим и плесневым грибам, защищает от разрушительной деятельности насекомых. Обеспечивает I группу огнезащитной эффективности. Выпускается: а) рабочий р-р;  б) для отдаленных районов  конц. р-р ( = к 1 бочке р-ра 1,5 бочки воды); 
Средний срок биозащиты внутри зданий -15 лет. Огнезащитные свойства - 7 лет (под навесом).
	55 кг, п/э бочка
огнебиозащита - 300 г/кв.м.
биозащита -100 г/кв.м
	а) 91   б) 196
	
	
	
	
	
	
	

	"ЭРЛИТ-М" водный раствор (трудновымываемый)
	Защита древесины от биологического разрушения   (гниения, жуков-точильщиков) и от возгорания, в условиях повышенной влажности: обрешетка кровли, стропильная система, срубы, каркасы обшивных домов и т.п. Срок службы не менее 30 лет.
	                                                      50 кг, п/э бочка
150-550 г/кв.м.
зависит от  вида обработки, условий службы
	106
	
	
	
	
	
	
	

	"ДМФ" (антисептик-антипирен)
	                                                                                                          Обеспечивает I группу огнезащитной эффективности. Не изменяет цвета древесины. Для внутренних работ. Срок службы не менее 3-х лет. (для отдаленных районов возможна поставка в концентрированном виде).
	60 кг, п/э бочка
450 г/кв.м.
	86
	
	
	
	
	
	
	

	Консервирующие антисептики для тяжелых и ответственных условий службы
	
	
	
	
	
	
	

	   "ХМ-11"
водный раствор
(невымываемый)
	Наиболее эффективен для защиты древесины при контакте с грунтом, водой, почвенной влагой; в тяжелых условиях увлажнения, подверженных действию атмосферных осадков (детали градирен, мосты, причалы, опоры ЛЭП, сваи). Срок службы 15-30 лет.
	                                                     50 кг, п/э бочка
150-550 г/кв.м.
зависит от  вида обработки, условий службы
	119
	
	
	
	
	
	
	

	"ХМББ"
водный раствор
(трудновымываемый)
	Для защиты древесины эксплуатируемой в тяжелых условиях увлажнения, воздействия атмосферной и почвенной влаги, контакте с грунтом, органическими отходами; используется при непосредственном контакте с животными. Срок службы 15-30 лет.
	                                                     50 кг, п/э бочка
150-550 г/кв.м.
зависит от  вида обработки, условий службы
	113
	
	
	
	
	
	
	

	                                         "ХМФ-БФ", "ХМФС"
водные растворы
(трудновымываемые)
	Для защиты древесины эксплуатируемой в тяжелых условиях эксплуатации. Наиболее эффективны для условий возможного развития домовых и почвенных грибов, в условиях слабого проветривания.                  Срок службы 15-30 лет.
	                                                     50 кг, п/э бочка
150-550 г/кв.м.
зависит от  вида обработки, условий службы
	123
	
	
	
	
	
	
	

	                                             "ДЕКОТЕКС"
проникающее, защитно-декоративное покрытие
	Обеспечивает широкий спектр защиты древесины от атмосферного воздействия плесневых грибов, гниения. Аналог «Пинотекса».
	 45 кг, п/э бочка
150 г/кв.м.
	179
	
	
	
	
	
	
	

	ОТБЕЛИВАТЕЛЬ для древесины
	Препарат для снятия грибных окрасок (синевы, черноты, плесени) с поверхности лесоматериалов. 
	Двухкомпонентный состав. 300-350 г/кв.м
	186
	


	
	
	
	
	
	



