| Огнезащитные материалы : www.nppnilon.ru Email: nilonru@yandex.ru Прайс-лист ООО «НПП "НИЛОН" Рук. Отдела Продаж Евгений Александрович тел: (343) 263-28-49;214-83-98; 8-91263-02037 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| марка материала | огнезащитная эффективность (№ сертификата) | расход на кв. м (толщина ЛКП) | срок огнезащиты | фасовка, кг | цена руб/кг (с тарой и НДС) |
| для металлоконструкций |  |  |  |  |  |
| огнезащитная эмаль "САЭ-5БМ" атмосферостойкая ТУ 2312-008-27696171-2003 | 45 минут 60 минут 90 минут №C-RU.ПБ34.B.01186 | 1,7 кг (1,0 мм) 2,4 кг (1,35 мм) 2,7 (1,7 мм) | 10-15 лет | 60/50 | Белая 221 Серая Св. Серая226 |
| огнезащитная эмаль "СОЭ-7КМ" водно-дисперсионная ТУ 2316-009-27696171-2003 | 45 минут 60 минут 90 минут №С-RU ПБ34.В.01175 | 1,8 кг (1,05 мм) 2,3 кг (1,4 мм) 3,0 (1,7 мм) | 10-15 лет | 60 | Белая 216 Серая 221 |
| огнезащитный состав "АПМ-2" атмосферостойкий ТУ 2312-017-27696171-2005 | 2 группа 120 мин № С-RU.ПБ34.В.01222 | 3,2 кг (2,0 мм) | 10-15 лет | 60 | 231 |
| огнезащитная грунтовка "СОЭ-07" ТУ В 13-0273601-2-94 антикоррозионная | для грунтования оцинкованных и др металлических поверхностей | 0.12-0,2 кг (от 0,25мм) | 10-15 лет | 45 | 166 171- цветная |
| огнезащитная грунт-эмаль «СОЭ-07П» ТУ 2312-018-27696171-2007 атмосферостойкая | Финишный слой по огнезащитной эмали № С-RU.ПБ34.В.01239 | 0,2 кг (0,17мм) | 10-15 лет | 45 | 226 |
| огнезащитная эмаль "САЭ-5БМ" для воздуховодов ТУ 2312-008-27696171-2003 | 60 минут (EI 60) №C-RU.ПБ34.B.01176 | 2,1 кг (1,35 мм) | 10-15 лет | 60 | 228 |
| огнезащитная эмаль "СОЭ-7К" для кабеля водно-дисперсионная ТУ 2316-007-27696171-2003 | по ГОСТ Р 53311-09 № С-RU.ПБ34.В.01223 | 1,35 кг (0,8 мм) | 10-15 лет | 60 | 206 |
| огнезащитная эмаль "САЭ-7К" для кабеля, атмосферостойкая ТУ 2312-015-27696171-2003 | По ГОСТ Р 53311-09 № С-RU.ПБ34.В.01224 | 1,30 кг (0,8 мм) | 10-15 лет | 60 | 209 |
| для деревянных конструкций |  |  |  |  |  |
| антипирен-антисептик "ФОХ" (водный р-р) ТУ 02499-001-27696171-03 | I группа огнезащитной эффективности № С-RU.ПБ34.В.01182 | огнебиозащита 300г. антисептирование 100 г. | 7-15 лет | 55 | 91 |
| антипирен-антисептик "ФОХ" (водный р-р, окрашенный) ТУ 02499-001-27696171-03 | I группа огнезащитной эффективности № С-RU.ПБ34.В.01182 | Огнебиозащита 300г. антисептирование 100 г. | 7-15 лет | 55 | 101 |
| антипирен-антисептик "ФОХ" (концентрированный) ТУ 02499-001-27696171-03 | I группа огнезащитной эффективности № С-RU.ПБ34.В.01182 | огнебиозащита 300г. антисептирование 100 г. | 7-15 лет | 55 | 196 |
| огнезащитная эмаль "САЭ-5БД" атмосферостойкая ТУ-2312-002-27696171-03 | I группа огнезащитной эффективности № C-RU.ПБ34.В.0185 | 250 г. | 10-15 лет | 60 | 191 |
| огнезащитная эмаль "СОЭ-7КД" водно-дисперсионная ТУ 2316-004-27696171-03 | I группа огнезащитной эффективности № С-RU.ПБ34.В.01184 | 250 г. | Более 15 лет | 60 | 186 |
| огнезащитный лак "СА-5Б" матовый, п/матовый, атмосферостойкий ТУ 2312-002-27696171-03 | I группа огнезащитной эффективности № C-RU. ПБ34.В.01183 | не менее 350г. | 10-15 лет | 45 | 181 |
| огнезащитный состав для тканей "ФОХ-Т" | по ГОСТ Р 50810-95 (искл.п. 5.3.) трудновоспламеняемые | 100-350 г. (в зависимости от плотности ткани) | До химчистки или стирки | 50 | 83 не фильтр фильт 86 |
| термостойкая эмаль ТС-200 | для длительной эксплуатации в условиях высоких температур ТС- 200°С ТС- 500°С; ТС- 900°С | 230г. | 10-15лет | 50 | 140 |
| термостойкая эмаль ТС-500 |  | 230 г. | 10-15 лет | 50 | 171 |
| термостойкая эмаль ТС-900 |  | 230 г. | 10-15 лет | 50 | 221 |
| Антикоррозионные эмали |  |  |  |  |  |
| Эмаль «ОС-1А» | Для защиты стальных конструкций, эксплуатирующихся в условиях с повышенной влажностью, стойкая к растворам химреагентов, нефтепродуктам | 300 г | 15 лет | 50 | 201 |
| Эмаль «ЭП-10А» | Для защиты стальных конструкций, эксплуатирующихся в условиях с повышенной влажностью, стойкая к растворам химреагентов, к нефтепродуктам | 300 г | 15 лет | 50 | 226 |
| Эмаль «ЭП-1155» | Для защиты стальных конструкций от воздействия водной среды, солей и для контакта с грунтом | 300 г | 15 лет | 50 | 221 |
| Преобразователь ржавчины "ПУР" | Специальное средство, удаляющее продукты коррозии; предохраняющее поверхность металла от коррозии. | 300г | 10 лет | 50 | 86 |
| Краска цинкнаполненная «АЦМ-5» | Для протекторной защиты от коррозии стальных конструкций в разных макроклиматических районах, в пресной и морской воде, устойчива к растворам химреагентов | 350 г | 15 лет | 60 | 226 |
| Защитно-декоративная, краска «АПС-1» | Для защиты от коррозии (барьерный эффект), устойчива к воде, растворам химреагентов | 200 г | 15 лет | 50 | 219 |

| Прайс-лист на Антисептики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Антисептики ООО "НПП"НИЛОН" тел.(343) 263-28-49; 8-912-63-02037 www.nppnilon.ru, nilonru@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| марка материала | назначение и область применения |  | фасовка расход | цена: руб./кг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Антисептики для временной защиты лесоматериалов на период транспортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ФОХ-П" концентрированный водный раствор | ФОХ-П Защита свежераспиленной древесины от заболонной, грибной окраски и плесени на период атмосферной сушки, транспортировки и складирования под навесом;ФОХ-П-слабо изменяет (оттеняет) цвет древесины. ЭОК-М -не изменяет цвет древесины;Сохраняемость биозащитных свойств не менее 10 недель. |  | 55 кг, п/э бочка (разбавление 1:2;2,5;3) 100 г/кв.м | 171 |  |  |  |  |  |  |  |
| "ЭОК-М" (сухой препарат) |  |  | 30 кг, мешок рабочий р-р= 30 кг препарата + 470 кг воды; 100 г/кв.м | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Антисептики для различных условий эксплуатации строительных конструкций Огнебиозащитные препараты (антисептики-антипирены) комплексной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ФОХ" (антисептик- антипирен) многокомпонентный не солевой водный раствор | Высокоэффективное биозащитное средство по отношению к деревоокрашивающим и плесневым грибам, защищает от разрушительной деятельности насекомых. Обеспечивает I группу огнезащитной эффективности. Выпускается: а) рабочий р-р; б) для отдаленных районов конц. р-р ( = к 1 бочке р-ра 1,5 бочки воды); Средний срок биозащиты внутри зданий -15 лет. Огнезащитные свойства - 7 лет (под навесом). |  | 55 кг, п/э бочка огнебиозащита - 300 г/кв.м. биозащита -100 г/кв.м | а) 91 б) 196 |  |  |  |  |  |  |  |
| "ЭРЛИТ-М" водный раствор (трудновымываемый) | Защита древесины от биологического разрушения (гниения, жуков-точильщиков) и от возгорания, в условиях повышенной влажности: обрешетка кровли, стропильная система, срубы, каркасы обшивных домов и т.п. Срок службы не менее 30 лет. |  | 50 кг, п/э бочка 150-550 г/кв.м. зависит от вида обработки, условий службы | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| "ДМФ" (антисептик-антипирен) | Обеспечивает I группу огнезащитной эффективности. Не изменяет цвета древесины. Для внутренних работ. Срок службы не менее 3-х лет. (для отдаленных районов возможна поставка в концентрированном виде). |  | 60 кг, п/э бочка 450 г/кв.м. | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Консервирующие антисептики для тяжелых и ответственных условий службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ХМ-11" водный раствор (невымываемый) |  | Наиболее эффективен для защиты древесины при контакте с грунтом, водой, почвенной влагой; в тяжелых условиях увлажнения, подверженных действию атмосферных осадков (детали градирен, мосты, причалы, опоры ЛЭП, сваи). Срок службы 15-30 лет. | 50 кг, п/э бочка 150-550 г/кв.м. зависит от вида обработки, условий службы | 119 |  |  |  |  |  |  |  |
| "ХМББ" водный раствор (трудновымываемый) |  | Для защиты древесины эксплуатируемой в тяжелых условиях увлажнения, воздействия атмосферной и почвенной влаги, контакте с грунтом, органическими отходами; используется при непосредственном контакте с животными. Срок службы 15-30 лет. | 50 кг, п/э бочка 150-550 г/кв.м. зависит от вида обработки, условий службы | 113 |  |  |  |  |  |  |  |
| "ХМФ-БФ", "ХМФС" водные растворы (трудновымываемые) |  | Для защиты древесины эксплуатируемой в тяжелых условиях эксплуатации. Наиболее эффективны для условий возможного развития домовых и почвенных грибов, в условиях слабого проветривания. Срок службы 15-30 лет. | 50 кг, п/э бочка 150-550 г/кв.м. зависит от вида обработки, условий службы | 123 |  |  |  |  |  |  |  |
| "ДЕКОТЕКС" проникающее, защитно-декоративное покрытие |  | Обеспечивает широкий спектр защиты древесины от атмосферного воздействия плесневых грибов, гниения. Аналог «Пинотекса». | 45 кг, п/э бочка 150 г/кв.м. | 179 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТБЕЛИВАТЕЛЬ для древесины |  | Препарат для снятия грибных окрасок (синевы, черноты, плесени) с поверхности лесоматериалов. | Двухкомпонентный состав. 300-350 г/кв.м | 186 |  |  |  |  |  |  |  |