

г.Балаково

ПРОТОКОЛ  № 1    от    04 .09 .2009г.
Испытания , визуального и измерительного контроля.

1.ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ: крыло, центроплан и подкосы крыла; черт.№ -б/н;   материал- дерево, Д16Т,пенопласт, стеклоткань С СТ10-80, ЭД-20;    изготовитель – Егельницкий В.А.
2.ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ: Оценка состояния конструкционных материалов, деформации и перемещений элементов крыла.
3.МЕТОД ИСПЫТАНИЯ: нагружение конструкции крыла на эксплуатационную перегрузку nэ = 3,8 равную 2660 кГ, расчетные случаи «А» и «D», равномерно распределенной по размаху согласно схемы.
4.ОБЪЕМ КОНТРОЛЯ: Визуальный и измерительный контроль состояния конструкционных материалов, прогиба и крутки крыла. (см. схему нагрузки объекта). 
Дата проведения контроля - 04.06.09г. Освещенность в зоне контроля 500лк.
Измерительный инструмент: испытательный стенд, штангенциркуль ШЦ-1-250-0,1 зав. № 4033729, оптические приборы – лупа 7х крат. Г 33.10.107 ТО, линейка стальная 0-500 мм, рулетка -20 м.
4.РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ: 
4.1. При визуальном осмотре и измерительном контроле поверхностей конструкции крыла повреждений, остаточной деформации, износа элементов, поверхностных трещин, надрывов, расслоений, коррозионных повреждений, недопустимых дефектов, препятствующих эксплуатации крыла, не обнаружено.
      4.2 Результаты нагружения крыла сведены в таблицу 1 .
      4.3 Состояние крепежных и прочих элементов удовлетворительное.                                                                                                                   
        5. ВЫВОДЫ : 
      Техническое состояние крыла соответствует требованиям прочности и обеспечивает его безопасную эксплуатацию .

                                                   Приложение:
1. Схема  нагрузки ;
2. Фото испытания


Таблица 1

	слой
	nэ
	Левое крыло
	Правое крыло

	
	
	Н1-Перемещение переднего лонжерона
 (мм)
	h1-Перемещение заднего лонжерона (мм)
	Крутка расчетная (град)
	Н1-Перемещение переднего лонжерона
(мм)
	h1-
Перемещение заднего лонжерона
(мм)
	Крутка расчетная (град)

	2
	1,52
	44
	50
	0,48
	40
	45
	0,47

	3
	2,28
	67
	76
	0,79
	64
	72
	0,73

	4
	3,04
	85
	97
	1,37
	80
	95
	1,4

	5
	3,80
	113
	140
	2, 4
	110
	135
	2,34



В качестве нагрузки применены силикатные кирпичи весом 5кГ. На 1п.м. уложено 43 кирпича в 2 ряда, 5 слоёв + 3 кирпича (см. фото).

Руководитель работ:    инженер                                      В.А. Егельницкий 


Приложение к протоколу №1 от 04.09.2009г.

Схема нагрузки
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