#### Стеклотекстолит СТЭФ, СТЭФ-1, СТЭФ-У, СТ-ЭТФ, СТЭФ-П, СТЭФ-ПВ

В наименовании марок стеклотекстолита применяются обозначения: С - стеклоткань, Т- термоактивное связующее, ЭФ – эпоксифенольное связующее, 1 – однородная мелкая структура, У – унифицированный, ЭБ – эпоксибромированное связующее, П - полупроводящий

| Наименование показателей | Ед. изм . | СТЭФ СТЭФ-1 | СТЭФ-У | СТ-ЭТФ | СТЭФ-П | СТЭБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее | МПа | 350 | 350 | 350 | 225 | 350 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | МПа | 220 | 220 | 220 | -- | 220 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, не менее | КДж/м 2 | 50 | 50 | 50 | -- | 50 |
| Плотность | кг /м3 | 1600-1900 | 1700-1900 | 1700-1900 | 1600-1900 | 1700-1900 |

Конструкционный слоистый пластик

В отличие от гетинакса (слоистого пластика на основе бумаги) текстолит представляет собой многослойный материал на основе тканей из хлопка, пропитанных спиртовым раствором фенолформальдегидной или крезолформальдегидной смолы, изготовленный методом горячего прессования.

Для каждой из марок текстолита используются ткани различной плотности и переплетения. Характер переплетения оказывает влияние на степень прочности конечного материала при растяжении, ударную вязкость, устойчивость к образованию трещин.

Как правило, для производства используются шифон, бязь, миткаль, бельтинг. Процесс получения текстолита включает в себя подготовку спиртового раствора смолы, который помещают в специальную ванну, где он поддерживается при постоянной температуре 30–40˚С.

Ткань, предварительно закреплённую в оправку, опускают в ванну, после чего она пропускается через валики. В результате происходит более равномерное распределение раствора смолы, и ткань направляется на сушку. В процессе сушки при 120˚C, удаляются избытки влаги, спирта, летучего фенола.

Высушенную ткань разрезают, компонуют в пакеты и загружают в пресс, где они сначала прогреваются до определённой температуры, выдерживаются и охлаждаются под давлением.

Классификация

Существует два вида изделия:

1.Конструкционный. Марки ПТК, ПТ. Диапазон рабочей температуры: -40°C до +105°C.

- ПТК, используется для производства втулок, шестеренок, подшипников;

- ПТ (поделочный текстолит), характеризуется более низкой прочностью по сравнению с ПТК, используется для изготовления разного вида прокладок, амортизационных изделий, втулок, колец, не требующих высокой нагрузки.

2. Электротехнический. Марки А, Б, ВЧ, ЛТ. Температурный интервал от -65°C до +105°С.

- Композит марки A обладает высокими электроизоляционными параметрами. Применяется для деталей, работающих на открытом воздухе, в трансформаторном масле, при частоте 50 Гц;

- Композит марки Б имеет более высокие механические характеристики, часто используется в качестве конструкционного;

- ВЧ способен выдерживать частоту 106 Гц;

- ЛЧ, основа – полиэфирная ткань, используется для изготовления изделий, сохраняющих работоспособность при относительной влажности 95%, в температурном диапазоне от -65°C до +120°C.

Технические характеристики текстолита электротехнического листового:

| Параметры | А | Б | ПТК | ПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельное напряжение при изгибе, МПа | 90 | 100 | 152 | 142 |
| Предельное напряжение при растяжении, МПа | 35 | 45 | - | - |
| Напряжение при сжатии, Мпа | - | - | 160 | 155 |
| Ударная вязкость, кДж/м² | 7,8 | 7,8 | 36 | 36 |
| Плотность текстолита, г/м³ | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |