Типичные свойства сплава БрНХК(Ф). В зависимости от содержания легирующих элементов и примесей в пределах марочного состава, конкретных режимов обработки сплава они могут несколько отличаться от приведённых в ту или иную сторону.


1. Температура плавления, ºС



1070 ± 5 

2. Плотность, г/см3  





8,85

3. Теплоемкость, кдж/кг х град



0,385


4. Коэффициент линейного расширения, α х 10─6, 1/град 

	Температура,

ºС 
	20─100
	20─200
	20─300
	20─400
	20─500
	20─600
	20─700

	α.10─6,1/град
	16,5
	16,8
	17,0
	17,5
	17,9
	18,2
	18,5


1. Удельное электросопротивление, ρ мкОм.см

	Температура,

ºС
	20
	100
	200
	300
	400
	500
	600
	700

	ρ мкОм.см
	3,7
	4,2
	4,9
	5,6
	6,8
	7,2
	8,6
	10,9


2. Теплопроводность λ, вт/м.град 

	Температура,

ºС
	20
	100
	200
	300
	400
	500
	600
	700

	λ, вт/м х град


	200
	210
	230
	260
	270
	270
	250
	240


3. Модуль упругости Е.10-10, н/м2   
	Температура,

ºС
	20
	100
	200
	300
	400
	500
	600
	700

	Е.10-10, н/м2   
	14,00
	13,85
	13,42
	12,80
	12,20
	11,60
	10,85
	9,85


4. Влияние температуры испытаний на механические свойства сплава.

	Наименование свойств
	Температура испытания, ºС

	
	20
	200


	300
	400
	500
	600
	700
	800

	Предел прочности

σв, МПа
	750
	710
	650
	550
	450
	300
	150
	50

	Предел текучести

 σ 0,2 , МПа
	700
	650
	600
	540
	440
	270
	110
	35

	Относительное удлинение δ 5,%
	15
	13
	10
	7
	5
	15
	25
	30

	Твердость, HV
	240
	-
	200
	180
	120
	90
	50
	-

	Твердость, HV

(длительн. 60 мин)
	-
	-
	-
	130
	100
	55
	25
	-


5. Зависимость механических свойств сплава от температуры отжига

(время отжига 1 час)

	Наименование свойств
	Температура отжига, ºС

	
	20
	100
	200
	300
	400
	500
	600
	700

	Предел прочности

σв, МПа
	750
	750
	750
	730
	680
	650
	450
	350

	Предел текучести

 σ0,2 , МПа
	700
	650
	600
	540
	440
	300
	150
	40

	Относительное удлинение δ5 ,%
	10
	10
	5
	2
	1
	23
	10
	40



11. Предел упругости при изгибе 

                         σ 0,005 , МПа  




500-600

   σ 0,002 , МПа  




400-500

12.  Температура рекристаллизации, ºС 


500

      Температура разупрочнения 


      (термическая стабильность), ºС


550


13. Предел выносливости при изгибе на базе 107 циклов 

      σ -1, МПа 





250-300


14. Релаксация напряжений, %

	Напряжение 

и время испытания
	Температура испытания, ºС

	
	+20
	+100
	+150
	+200

	Напряжение -50% от σ0,005  ,

время - 250 час
	4-5
	6-7
	10-12
	15-20



15. ТЭДС сплава относительно меди, мкВ/град
5-6

ПРИЛОЖЕНИЕ  В











              (Справочное)

Таблица пересчета значений твердости

	Виккерс

(F≥98N)

HV
	Бринелль

(0,102·F/D2=30)

HB
	Роквелл

HRB


	
	Виккерс

(F≥98N)

HV
	Бринелль

(0,102·F/D2=30)

HB
	Роквелл

HRB



	100

101

103

104

105
	95

96

98

99

100
	50

51

52

53

54
	
	158

160

163

166

168
	150

152

155

158

160
	80

81

82

83

84

	106

108

109

110

113
	101

103

104

105

107
	55

56

57

58

59
	
	173

177

180

185

189
	164

168

171

176

180
	85

86

87

88

89

	114

115

117

119

120
	108

109

111

113

114
	60

61

62

63

64
	
	194

199

204

209

216
	184

189

194

199

205
	90

91

92

93

94

	122

124

125

127

131
	116

118

119

121

124
	65

66

65

68

69
	
	221

226

234

240

249
	210

215

222

228

237
	95

96

97

98

99

	132

135

136

139

141
	125

128

129

132

134
	70

71

72

73

74
	
	254

260

270

280

290
	241

247

257

266

276
	100

(101)

(102)

(104)

(105)

	144

146

149

153

155
	137

139

142

145

147
	75

76

77

78

79
	
	
	
	


Примечание. 

1. Пересчет  значения  HB = 0,95·HV

2. Значения твердости, указанные в скобках, соответствуют приблизительной оценке в сравнении со стандартными методами испытаний.

3. Пересчет одного значения твердости в другое содержит в себе некоторую

статистическую неточность. 

