	Тип ткани
	Общая плотность, г/м2
	тип нитей
	масса рулона, кг
	количество м2 в рулоне
	ширина ткани, см

	Twill 2x2
	300
	12Kx6K
	15,2
	50
	100

	Twill 2x2
	200
	3K
	10
	50
	100

	biaxial -45/+45
	200
	50К
	13
	65
	20

	biaxial -45/+45
	300
	12К
	19,5
	65
	20

	biaxial -45/+45
	400
	24К
	26
	65
	127

	biaxial 0/90
	500
	24К
	32
	64
	127

	biaxial -45/+45
	300
	12К
	19,5
	65
	127

	unidirectional
	450
	12К
	12
	25
	50

	QUADRIAXIAL
	800
	24К
	36
	45
	127


