                                            Ткань синтетическая полиэфирная(100%)       
										 
                            
 Преимущества:                                                                                                                                         -малая масса;                                                                                                                                                              -высокие прочностные характеристики;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .   
Температурный диапазон эксплуатации материала от минус 70 0С до плюс 120 0С.
                   Технические характеристики материала
	№
	                Наименование показателя
	Величина показателя

	1
	Масса, г/м2,  не более
	                      180

	2
	Ширина, см, не менее
	                      150

	3
	Разрывная нагрузка полоски 50х200мм, Н, не менее:
	

	
	в продольном направлении
	                     1500

	
	в поперечном направлении
	                     1500

	4
	Удлинение при разрыве, %, не более
	

	
	в продольном направлении
	                       35

	
	в поперечном направлении
	                       40

	5
	Сопротивление раздиранию, Н, не менее:
	

	
	в продольном направлении
	                      150

	
	в поперечном направлении
	                      150

	6
	Морозостойкость, 0С, не выше
	                  минус 70


	

