Ткань синтетическая полиэфирная(100%)

Преимущества:                                                                                                                                         -малая масса;                                                                                                                                                              -высокие прочностные характеристики;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .

Температурный диапазон эксплуатации материала от минус 70 0С до плюс 120 0С.

Технические характеристики материала

| № | Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масса, г/м2, не более | 180 |
| 2 | Ширина, см, не менее | 150 |
| 3 | Разрывная нагрузка полоски 50х200мм, Н, не менее: |  |
|  | в продольном направлении | 1500 |
|  | в поперечном направлении | 1500 |
| 4 | Удлинение при разрыве, %, не более |  |
|  | в продольном направлении | 35 |
|  | в поперечном направлении | 40 |
| 5 | Сопротивление раздиранию, Н, не менее: |  |
|  | в продольном направлении | 150 |
|  | в поперечном направлении | 150 |
| 6 | Морозостойкость, 0С, не выше | минус 70 |