| Свойства | методы испытаний | единица измерения | CELAZOLE PBI | TORLON 4203 & 4503 PAI (13) | TORLON 4301 & 4501 PAI(13) | TORLON 5530 PAI | KETRON PEEK-1000 | KETRON PEEK-HPV | KETRON PEEK-GF30 | KETRON PEEK-CA30 | TECHTRON HPV PPS | PPSU 1000 | PEI 1000 | PSU 1000 | SYMALIT PVDF 1000 | FLUOROSINT 500 | FLUOROSINT 207 | SEMITRON Esd 225 | SEMITRON Esd 410C | SEMITRON Esd 500HR | SEMITRON Esd 520HR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет |  |  | чёрный | жёлтый-охра | чёрный | чёрный | коричнево-серый / чёрный | чёрнный | коричнево-серый | чёрный | тёмно голубой | чёрный | янтарный, полу-прозрачный | жёлтый, полу-прозрачный | белый | цвет слоновой кости | белый | бежевый | чёрный | белый | коричнево- серый |
| Плотность | 1183 | г/см3 | 1.30 | 1.41 | 1.45 | 1.61 | 1.31 | 1.45 | 1.51 | 1.41 | 1,43 | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.79 | 2.32 | 2.30 | 1.33 | 1.41 | 2.30 | 1.58 |
| Водопоглощение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -после 24/96 часов в воде при 23 oC | 62 | % | 0.05/1.06 | 0.29/- | 0.21/- | 0.18/- | 0.06/0.12 | 0.05/0.11 | - | - | 0.01/0.03 | 0.35/0.72 | 0.26/0.54 | 0.32/0.61 | 0.01/0.03 | 0.10/- | 0.03/- | 5/9 | - | 0.03/- | 0.60/- |
| -при насыщении на воздухе при 23 оС/ 50% относ.влажности | - | % | - | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.60 | 0.75 | 0.40 | 0.05 | - | - | 0.8 | 0.75 | - | - |
| -при насыщении в воде при 23 оС | - | % | 14 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.09 | 1.20 | 1.35 | 0.85 | 0.05 | 3.0 | 2.0 | 10 | 1.35 | 2.0 | - |
| Термические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура плавления | - | оС | NA | NA | NA | NA | 340 | 340 | 340 | 340 | 280 | - | - | - | 175 | 327 | 327 | 165 | - | 327 | NA |
| Переходная температура стеклования | - | оС | 425 | 285 | 285 | 285 | - | - | - | - | - | 220 | 215 | 190 | - | - | - | - | 215 | - | 280 |
| Теплопроводность | - | Вт/(К∙м) | 0.40 | 0.26 | 0.54 | 0.36 | 0.25 | 0.24 | 0.43 | 0.92 | 0.30 | 0.35 | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.77 | - | 0.29 | - | - | 0.36 |
| Коэффициент линейного теплового расширения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -средняя величина между 23 и 100 оС | - | м/(К∙м) | 25x10-6 | 30x10-6 | 25x10-6 | 25x10-6 | 50x10-6 | 30x10-6 | 30x10-6 | 25x10-6 | 50x10-6 | 55x10-6 | 45x10-6 | 60x10-6 | 130x10-6 | 45x10-6 | 100x10-6 | 150x10-6 | 35x10-6 | 100x10-6 | 25x10-6 |
| -средняя величина между 23 и 150 оС | - | м/(К∙м) | 25x10-6 | 30x10-6 | 25x10-6 | 25x10-6 | 50x10-6 | 30x10-6 | 30x10-6 | 25x10-6 | 60x10-6 | 55x10-6 | 45x10-6 | 60x10-6 | 145x10-6 | 45x10-6 | 100x10-6 | - | 35x10-6 | 100x10-6 | 25x10-6 |
| -средняя величина при температурах выше 150 оС | - | м/(К∙м) | 25x10-6 | 30x10-6 | 25x10-6 | 25x10-6 | 110x10-6 | 65x10-6 | 65x10-6 | 55x10-6 | 80x10-6 | 55x10-6 | 45x10-6 | - | - | 60x10-6 | 140x10-6 | - | 35x10-6 | 140x10-6 | 25x10-6 |
| Температура начала изгиба под нагрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -метод А: 1,8 МПа | 75 | оС | 425 | 280 | 280 | 280 | 160 | 195 | 230 | 230 | 115 | 200 | 190 | 170 | 105 | 130 | 100 | - | 210 | 100 | 280 |
| Максимальная допустимая рабочая температура на воздухе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -в течении коротких периодов | - | оС | 500 | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 210 | 200 | 180 | 160 | 280 | 280 | 140 | 200 | 280 | 270 |
| -непрерывно: втечении 20000 часов | - | оС | 310 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 220 | 180 | 170 | 150 | 150 | 260 | 260 | 90 | 170 | 260 | 250 |
| Воспламеняемость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -"Кислородный показатель" | 4589 | % | 58 | 45 | 44 | 50 | 35 | 43 | 40 | 40 | 47 | 44 | 47 | 30 | 44 | >95 | >95 | <20 | 47 | >95 | 48 |
| -в соотвтветствии с UL 94 (толщина 1,5/3 мм) | - | - | V-0/V-0 | V-0/V-0 | V-0/V-0 | V-0/V-0 | V-0/V-0 | V-0/V-0 | V-0/V-0 | V-0/V-0 | V-0/V-0 | V-0/V-0 | V-0/V-0 | HB/HB | V-0/V-0 | V-0/V-0 | V-0/V-0 | -/HB | V-0/V-0 | V-0/V-0 | V-0/V-0 |
| Механические свойства при 23 оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание на растяжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -напряжение до предела текучести/напряжение на разрыв | 527 | МПа | -/160 | 120/- | -/80 | -/95 | 110/- | -/75 | -/90 | -/130 | -/75 | 76/- | 105/- | 80/- | 50/- | -/8 | -/10 | -/38 | -/62 | -/10 | -/83 |
| -удлинение при разрыве | 527 | % | 3 | 10 | 5 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 10 | >20 | 10 | 50 | 15 | 2 | 50 | 3 |
| -модуль упругости при растяженни | 527 | МПа | 5800 | 4500 | 5800 | 6000 | 4400 | 5900 | 6300 | 7700 | 3700 | 2500 | 3400 | 2700 | 2300 | 2200 | 1800 | 1500 | 6400 | 1800 | 5500 |
| Испытание на сжатие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -напряжение сжатия при 1% номинальной деформации | 604 | МПа | 42 | 27 | 31 | - | 29 | 34 | 41 | 49 | 28 | 18 | 25 | 20 | 17 | - | - | 11 | - | - | - |
| -напряжение сжатия при 2% номинальной деформации | 604 | Мпа | 82 | 53 | 58 | - | 57 | 67 | 81 | 97 | 55 | 35 | 49 | 39 | 32 | - | - | 20 | - | - | - |
| Ударная прочность по методу Шарпи без надреза | 179/1eU | кДж/м2 | - | БР | - | - | БР | 25 | 35 | 35 | 25 | БР | БР | БР | БР | БР | БР | БР | - | БР | - |
| Ударная прочность по методу Шарпи с надрезом | 179/1eU | кДж/м2 | 3.5 | 10 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 10 | 3.5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 |
| Определение твердости методом вдавливания шарика | 2039-1 | Н/мм2 | 375 | 200 | 200 | - | 230 | 215 | 270 | 325 | 180 | - | 170 | 155 | 110 | - | - | 70 | - | - | - |
| Определение твердости по методу Роквелла | 2039-1 | - | E 104 | E 79 | M 105 | E 77 | M 105 | M 85 | M 99 | M 102 | M 84 | M 80 | M 114 | M 91 | M 75 | R 55 | R 50 | R 106 | M 115 | R 50 | M 108 |